|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROFILE WEIGHT CHARTS (Theoretical weight in kg / mt)** | | | | | | |
| **Size (mm)** | **Thickness (mm)** | | | | | | | | |
| **1.0** | **1.2** | **1.5** | **2.0** | **2.5** | **3.0** | **4.0** | **5.0** | **6.0** |
| **10x10** | **0.294** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12x12** | **0.358** | **0.423** | **0.518** |  |  |  |  |  |  |
| **15x15** | **0.453** | **0.538** | **0.661** | **0.857** |  |  |  |  |  |
| **16x16** | **0.485** | **0.576** | **0.709** | **0.920** |  |  |  |  |  |
| **20x20** | **0.613** | **0.729** | **0.901** | **1.175** |  |  |  |  |  |
| **22x22** |  |  | **0.995** |  |  |  |  |  |  |
| **25x25** | **0.772** | **0.921** | **1.140** | **1.494** | **1.837** | **2.167** |  |  |  |
| **30x30** | **0.932** | **1.112** | **1.379** | **1.814** | **2.236** | **2.645** |  |  |  |
| **35x35** | **1.091** | **1.303** | **1.618** | **2.132** | **2.635** | **3.124** |  |  |  |
| **40x40** | **1.251** | **1.495** | **1.857** | **2.451** | **3.033** | **3.602** | **4.703** |  |  |
| **45x45** | **1.410** | **1.686** | **2.097** | **2.770** | **3.433** | **4.081** | **5.642** |  |  |
| **50x50** |  | **1.878** | **2.336** | **3.089** | **3.831** | **4.559** | **5.979** | **7.349** |  |
| **60x60** |  |  | **2.814** | **3.727** | **4.628** | **5.516** | **7.255** | **8.943** |  |
| **7070** |  |  |  | **4.365** |  | **6.473** | **8.531** |  |  |
| **80x80** |  |  |  | **5.003** | **6.223** | **7.430** | **9.807** | **12.133** |  |
| **100x100** |  |  |  | **6.279** |  | **9.343** | **12.358** | **15.322** |  |
| **120x120** |  |  |  | **7.555** |  | **11.257** | **14.910** | **18.512** |  |
| **150x150** |  |  |  | **9.469** |  | **14.129** | **18.738** | **23.298** | **27.807** |
| **200x200** |  |  |  | **12.659** |  | **18.913** | **25.118** | **31.272** | **37.376** |